D.04.03.01	OCZYSZCZENIE   I   SKROPIENIE   WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach budowy ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują:

-	oczyszczenie i skropienie emulsją średniorozpadową w ilości 0,50 do 0,70 kg/m2 warstwy podbudowy z kruszywa łamanego przed ułożeniem nowej warstwy bitumicznej

- -	oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,30 do 0,50 kg/m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego przed ułożeniem nowej warstwy bitumicznej

- -	oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,10 do 0,30 kg/m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem nowej warstwy bitumicznej

- -	oczyszczenie warstw podbudowy i wiążącej przed ułożeniem kolejnej warstwy bitumicznej

- Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

- 1.4.	Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                    i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 2.	MATERIAŁY

- 2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 2.2. 	Materiały do wykonania skropienia

- Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy użyć asfaltową emulsję kationową                               o właściwościach zgodnych z wymaganiami podanymi w Wytycznych Technicznych “Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” , EmA-99, IBDiM-1999 [1].

- 2.2.1.	Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej średnio- i szybkorozpadowej

- Asfaltowa emulsja kationowa powinna spełniać wymagania podane w tablicy 1.

- Tablica 1.   Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej

| - Lp. | - Właściwości | - Klasa emulsji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - K1-50 | - K2 |
| - 1. | - Zawartość lepiszcza [%] | - 45  55 | - 50  70 |
| - 2. | - Lepkość wg Englera 20°C [°E] | - <3 | - > 3 |
| - 3. | - Lepkość BTA 4 mm, 20°C [s] | - - | - < 15 |
| - 4. | - Jednorodność [%] 0.63 mm | - < 0,1 | - < 0,1 |
| - 5. | - Jednorodność [%] 0.16 mm | - < 0,25 | - < 0,25 |
| - 6. | - Sedymentacja po 5 dniach [%] | - ≤ 8,0 | - ≤ 5,0 |
| - 7. | - Przyczepność do kruszywa [%] | -  85 | -  85 |
| - 8. | - Indeks rozpadu [g/100g] | - < 90 | - 80  130 |

- 2.2.2.	Składowanie emulsji

- Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniżenia jej jakości.

- Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

- Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy “kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.

- Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

- 3.	SPRZĘT

- 3.1. 	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

- Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 3.2. 	Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

- Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać:

- -	szczotki mechaniczne.

- Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające.

- -	sprężarki,

- -	zbiorniki z wodą,

- -	szczotki ręczne,

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- 3.3.	Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

- Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną w urządzenia kontrolno-pomiarowe pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:

- -	temperatury rozkładanej emulsji,

- -	ciśnienia emulsji w kolektorze,

- -	obrotów pompy dozującej emulsję,

- -	prędkości poruszania się skrapiarki,

- -	wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji,

- -	ilości emulsji.

- Zbiornik skrapiarki na emulsję powinien być izolowany termicznie, tak aby możliwe było zachowanie stałej temperatury emulsji.

- Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności pomiędzy wydatkiem emulsji a następującymi parametrami:

- -	ciśnieniem emulsji,

- -	obrotami pompy,

- -	prędkością jazdy skrapiarki,

- -	temperaturą emulsji.

- Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją 10% od ilości założonej.

- 4.	TRANSPORT

- 4.1. 	Wymagania ogólne dotyczące transportu

- Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 4.2.	Transport emulsji

- Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych lub skrapiarkach. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności max. 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót

- Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

- 5.2.	Oczyszczenie warstw nawierzchni

- Z warstw nawierzchni przed skropieniem, należy usunąć luźny materiał, brud, błoto i kurz przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. Zanieczyszczenia stwardniałe, nie dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie lub za pomocą dostosowanego sprzętu.

- W miejscach trudnodostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.

- 5.3.	Skropienie warstw nawierzchni

- Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy.

- Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru.

- Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy użyciu skrapiarki, a w miejscach trudnodostępnych ręcznie /za pomocą węża z dyszą rozpryskową/.

- Do skropienia (bez nadmiaru) podbudowy niebitumicznej należy używać asfaltowej emulsji kationowej średniorozpadowej klasy K2 w ilości asfaltu wytrąconego z emulsji:

- -        podbudowa z kruszywa łamanego - 0,50÷0,70 kg/m2

- Do skropienia (bez nadmiaru) warstw bitumicznych należy używać asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej klasy K1-50 w ilości asfaltu wytrąconego z emulsji:

- -        podbudowa z betonu asfaltowego - 0,30÷0,50 kg/m2

- -        warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 0,10÷0,30 kg/m2

- Dokładne zużycie jednostkowe należy ustalić na budowie w oparciu o wygląd skrapianej powierzchni i przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Temperatura emulsji powinna być zgodna z zaleceniami producenta i mieścić się w granicach 40÷65C. Zabrania się podgrzewania emulsji do temperatury powyżej 90C.

- Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanej emulsji powinna być równa ilości założonej z tolerancją  10 %.

- Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono nadmierną ilość emulsji Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

- Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 2 h przy ilości 0,51,0 kg/m2 emulsji,

- 0,5 h przy ilości 0,10,5 kg/m2 emulsji.

- Wykonawca powinien zabezpieczyć skrapianą warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

- Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 6.2.	Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnej pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości emulsji w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

- 6.3.	Badania i kontrola w czasie robót

- 6 3.1.	Badania emulsji

- Ocena emulsji powinna być oparta na deklaracjach zgodności, a Wykonawca powinien kontrolować jej lepkość dla każdej dostawy w oparciu o EmA-99 [1].

- 6 3.2.	Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji

- Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie.

- Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanej emulsji wg metody podanej w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalania. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [2].

- Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie emulsji z tolerancją 10% od ilości założonej.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

- 7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 7.2.    Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie.

- 8. 	ODBIÓR ROBÓT

- 8.1.     Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 8.2.     Sposób odbioru robót

- Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany na podstawie wyników pomiarów i badań oraz oceny wizualnej.

- W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 9.2.     Cena jednostki obmiarowej

- Płatność za 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy przyjmować na podstawie obmiaru po ocenie jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów laboratoryjnych.

- Cena wykonania robót obejmuje:

- - 	przygotowanie robót i ich oznakowanie,

- - 	mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,

- - 	ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,

- dostarczenie emulsji i napełnienie ją skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

-	skropienie warstw emulsją w ilości określonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

-        przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. 	Dokumenty

1.	Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDiM, Zeszyt nr 60, Warszawa, 1999.

2.	Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03 .

3.	Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury. Warszawa 2008