D.04.07.01	PODBUDOWA z BETONU ASFALTOWEGO

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach budowy ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 z zastosowaniem zaleceń podanych w Zeszycie Nr 48 IBDiM-1995 r.

- podbudowa z betonu asfaltowego  o uziarnieniu 0/31,5 grubość warstwy 7 cm

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, zagęszczana, w której ilościowe proporcje składników są ustalone wg zasady wypełnienia wolnej przestrzeni, niezależnie od warstwy do której jest przeznaczona.

1.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej.

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wymagania ogólne podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania podbudowy bitumicznej

Materiałami stosowanymi do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego gruboziarnistego 0/25 mm wg PN-S-96025 zgodnie z zasadami n/n ST są:

a) kruszywa:

- łamane granulowane oraz zwykłe wyprodukowane ze wszystkich rodzajów skał litych

oraz z surowca sztucznego kl. I i II, gat. 1, 2 wg PN-B-11112,

- grysy i żwiry kruszone kl. I i II, gat. 1 i 2 wg załącznika G do PN-S-96025,

- mieszanka drobna granulowana, piasek łamany wg PN-B-11112,

- piasek naturalny wg PN-B-11113 gat. 1 i 2 /stosunek piasku łamanego do naturalnego w

## mieszance powinien być 1/,

b)	wypełniacz wg PN-S-96504,

c)	asfalt rodzaju 35/50 wg PN-EN 12591,

d)	asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa,

e)	środki adhezyjne.

## W/w materiały powinny odpowiadać niżej podanym wymaganiom:

a)    grysy i żwiry kruszone kl. I, H, gat. l i 2 wg załącznika G do PN-S-9 602 5 wg tablicy l.

Tablica 1.   Wymagania dla grysów i żwirów kruszonych wg PN-S-96025

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | w zależności od klasy (grysy i żwiry kruszone) | l | ll |
| 1. | Ścieralność w bębnie kulowym: a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż | 25 25 | 35 30 |
| 2. | Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie więcej niż: | 1,5 | 2,5 |
| 3. | Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż: | 2,5 | 5,0 |
|  | w zależności od gatunku (grysy) | gat. 1 | gat. 2 |
| 1. | Zawartość ziaren przekruszonych, % masy, nie więcej niż | 10 | 15 |
| 2. | Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie powyżej 6,3 mm - w grysie 2,0+6,3 mm | 0,8 1,5 | 1,5 2,5 |
| 3. | Zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niż: - w grysie powyżej 6,3 mm - w grysie 2,0+6,3 mm | 85 80 | 85 80 |
| 4. | Zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie powyżej 6,3 mm - w grysie 2,0+6,3 mm | 10 15 | 10 15 |
| 5. | Zawartość nadziania, % masy, nie więcej niż | 8 | 10 |
| 6. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż | 0,1 | 0,2 |
| 7. | Zawartość ziaren nieforemnych, % masy, nie więcej niż | 25 | 30 |
| 8. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |
|  | w zależności od gatunku (żwiry kruszone) | gat.l | gat. 2 |
| 1. | Zawartość ziaren przekruszonych, % masy, nie mniej niż: | 70 | 60 |
| 2. | Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % masy, nie więcej niż: | 1,5 | 2,5 |
| 3. | Zawartość frakcji podstawowych łącznie, % masy, nie mniej niż: a) dla grupy frakcji 2,0-H5,3 mm b) dla frakcji powyżej 6,3 mm | 80 85 | 75 80 |
| 4. | Zawartość podziarna, % masy, nie więcej niż: a) dla grupy frakcji 2,0-H5,3 mm b) dla frakcji powyżej 6,3 mm | 15 10 | 20 15 |
| 5. | Zawartość nadziania, % masy, nie więcej niż: | 8 | 10 |
| 6. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: | 0,1 | 0,2 |
| 7. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |

b)    grysy kl. I, H, gat l i 2 wg normy PN-B-11112 "Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych" wg tablicy 2

Tablica 2.   Wymagania dla grysów wg PN-B-11112

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | w zależności od klasy | l | ll |
| 1. | Ścieralność w bębnie kulowym: |  |  |
|  | a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż | 25 | 35 |
|  | b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku |  |  |
|  | masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż | 25 | 30 |
| 2. | Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie więcej niż: |  |  |
|  | a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych: |  |  |
|  | - frakcja 4/6,3 mm | 1,5 | 2,0 |
|  | - frakcja powyżej 6,3 mm | 1,2 | 2,0 |
|  | b) dla kruszywa ze skał osadowych | 2,0 | 3,0 |
| 3. | Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż: |  |  |
|  | a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych | 2,0 | 4,0 |
|  | b) dla kruszywa ze skał osadowych | 2,0 | 5,0 |
| 4. | Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, |  |  |
|  | % ubytku masy, nie więcej niż | 10 | 30 |
|  | w zależności od gatunku | gat.1 | gat.2 |
| 5. | Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % masy, nie więcej niż: |  |  |
|  | - w grysie 6,3-^20,0 mm | 1,5 | 2,5 |
|  | - w grysie 2,0-H5,3 mm | 2,0 | 4,0 |
| 6. | Zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niż: |  |  |
|  | - w grysie 6,3-K20,0 mm | 85 | 85 |
|  | - w grysie 2,0-^6,3 mm | 80 | 80 |
| 7. | Zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niż: |  |  |
|  | - w grysie 6,3-^20,0 mm | 10 | 10 |
|  | - w grysie 2,0-H5,3 mm | 15 | 15 |
| 8. | Zawartość nadziania, % masy, nie więcej niż | 8 | 10 |
| 9. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż | 0,1 | 0,2 |
| 10. | Zawartość ziaren nieforemnych, % masy, nie więcej niż | 25 | 30 |
| 11. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | nie ciemniejsza |  |
|  |  | mz wzorcowa |  |

c)    piasek łamany i mieszanka drobna granulowana wg PN-B-11112 wg tablicy 3.

Tablica 3.   Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piasek łamany | Mieszanka drobna granulowana |
| 1. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Wskaźnik piaskowy, większy niż: - dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych - dla kruszywa ze skał osadowych, z wyjątkiem wapieni | 65 55 | 65 55 |
| 3. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | ciemniejsza niż wzorcowa |  |
| 4. | Zawartość nadziania, % masy, nie więcej niż | 15 | 15 |
| 5. | Zawartość frakcji 2,0-^4,0 mm, % masy, powyżej | - | 15 |

d)    piasek gat. l, 2 wg PN-B-11113 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek." wg tablicy 4.

Tablica 4.   Wymagania dla piasku

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | w zależności od gatunku | gat. 1 | gat. 2 |
| 1. | Skład ziarnowy a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie więcej niż b) zawartość nadziania powyżej 2 mm, % masy, nie więcej niż | 1 15* | 5 15* |
| 2. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Wskaźnik piaskowy, większy od | 75 | 65 |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż | wzorcowa |  |

Uwaga:

- Nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych od 4 mm

e)    wypełniacz wg PN-S-96504 "Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych" wg tablicy 5.

Tablica 5.   Wymagania dla wypełniaczy

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zawartość cząstek ziaren mniejszych od, % masy, nie mniej niż: - 0,3 mm - 0,074 mm | 100 80 |
| 2. | Wilgotność, %, nie więcej niż | 1,0 |
| 3. | Powierzchnia właściwa, cm2/g | 2500-4500 |

f)    aslalt rodzaju 35/50 powinien spełniać wymagania normy PN-EN12591 podane w tablicy 6.

Tablica 6.   Wymagania dla asfaltów rodzaju 35/50

| Lp. | Właściwości | Wymagania | Metody badań |
| --- | --- | --- | --- |
| Właściwości obligatoryjne |  |  |  |
| 1. | Penetracja w temp. 25°C, 0,1 mm | 35-50 | PN-EN 1426 |
| 2. | Temperatura mięknienia, °C | 50-58 | PN-EN 1427 |
| 3. | Temperatura zapłonu, °C, nie mniej niż | 240 | PN-EN 22592 |
| 4. | Zawartość składników rozpuszczalnych,% m/m, nie mniej niż | 99 | PN-EN 12592 |
| 5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),% m/m, nie więcej niż | 0,5 | PN-EN 12607-1 |
| 6. | Pozostała penetracja po starzeniu, %, nie mniej niż | 53 | PN-EN 1426 |
| 7. | Temperatura mięknienia po starzeniu, °C, nie mniej niż | 52 | PN-EN 1427 |
| Właściwości specjalne krajowe |  |  |  |
| 8. | Zawartość parafiny, %, nie więcej niż | 2,2 | PN-EN 12606-1 |
| 9. | Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, °C, nie więcej niż | 8 | PN-EN 1427 |
| 10. | Temperatura łamliwości, °C, nie więcej niż | -5 | PN-EN 12593 |

g)    asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa

Do smarowania obciętych krawędzi należy stosować asfaltową emulsję kationową szybkorozpadowa spełniającą wymagania określone w "Warunkach Technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe - IBDiM 1999 r." [10].

h)    środek adhezyjny

Do mieszanki należy obligatoryjnie zastosować środek adhezyjny posiadający aprobatę techniczną.

Środek adhezyjny należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.

2.3.     Składowanie materiałów

2.3.1.	Kruszywa

Wymagania dla składowania kruszyw podano w pkt. 2.4. l SST D.05.03.05.

2.3.2.	Wypełniacz

Wymagania przy składowaniu wypełniacza należy przyjmować wg pkt. 2.4.2 SST D.05.03.05.

2.3.3.	Asfalt, emulsja

Składowanie lepiszcz zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.4.3 SST D.05.03.05.

2.3.4.	Środki adhezyjne

Składowanie środków adhezyjnych zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.4.4 SST D.05.03.05.

3.	SPRZĘT

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

3.2.	Wytwórnia mas bitumicznych

Wymagania dla wytwórni mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowę bitumiczną należy przyjmować według pkt. 3.2 SST D.05.03.05.

3.3.	Układarka mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dla układarki podano w pkt. 3.3 SST D.05.03.05.

3.4.	Walce do zagęszczania

Wymagania dla walców do zagęszczania mieszanki na podbudowę bitumiczną określono w pkt. 3.4 SST D.05.03.05.

4.	TRANSPORT

4.1.	Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

4.2.	Transport materiałów do produkcji betonu asfaltowego
42.1. Kruszywo

Warunki dla transportu kruszywa podano w pkt. 4.2. l SST D.05.03.05.

4.2.2.	Wypełniacz

Warunki dla transportu wypełniacza należy przyjmować według pkt. 4.2.2 SST D.05.03.05.

4.2.3.	Lepiszcza

Warunki dla transportu lepiszczy podano w pkt. 4.2.3 SST D.05.03.05.

4.2.4.	Środki adhezyjne

Warunki dla transportu środków adhezyjnych podano w pkt. 4.2.4 SST D.05.03.05.

4.3.     Transport mieszanki betonu asfaltowego

Warunki dla transportu mieszanki betonu asfaltowego określono w pkt. 4.3 SST D.05.03.05.

5.      WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do  akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywana będzie podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

5.2.	Projektowanie składu betonu asfaltowego /opracowanie recepty/

Za wykonanie recepty odpowiada Wykonawca, który przedstawi ją Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Recepta powinna być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów pobranych w obecności Inspektora Nadzoru. .

5.2.1.   Wymagania dla betonu asfaltowego 0/25 mm do warstwy podbudowy

Mieszanka betonu asfaltowego 0/25 mm na warstwę podbudowy powinna spełniać wymagania podane w tablicy 7.

Tablica 7.   Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę podbudowy

| Lp. | Wymagane właściwości | Warstwa podbudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0/25 mm |
| 1. | Uziarnienie mieszanki mineralnej |  |
|  | - przechodzi przez oczko sita, % m/m |  |
|  | # 25,0 mm | 87-100 |
|  | # 20,0 mm | 76-100 |
|  | # 16,0 mm | 66-90 |
|  | # 12,8 mm | 57-81 |
|  | # 9,6 mm | 48-71 |
|  | # 6,3 mm | 36-58 |
|  | # 4,0 mm | 27-47 |
|  | # 2,0 mm | 19-35 |
|  | (zawartość ziarn > 2,0 mm) | (65-81) |
|  | # 0,85 mm | 12-24 |
|  | # 0,42 mm | 7-18 |
|  | # 0,18 mm | 5-12 |
|  | # 0,075 mm | 4-7 |
| 2. | Rodzaj i zawartość asfaltu w stosunku do masy mieszanki | asfalt rodzaju 35/50 |
|  | mineralno-asfaltowej, % m/m | 3,0-4,7 |
| 3. | Wolna przestrzeń w próbkach wg metody Marshalla, % | 4,0-8,0 |
|  | v/v |  |
| 4. | Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziarnami |  |
|  | zagęszczonej mieszanki, % v/v, nie więcej niż | 72,0 |
| 5. | Moduł sztywności pełzania, MPa nie mniej niż 2) | 16,0 |
| 6. | Stabilność wg Marshalla w +60°C, kN, nie mniej niż ' ' | 11,0 |
| 7. | Odkształcenia wg Marshalla, mm | 1,5-3,5 |

Uwaga:

1 - zagęszczenie próbek 2x75 uderzeń ubijaka.

2 - dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej

5.3.	Warunki przystąpienia do produkcji betonu asfaltowego

5.3.1.	Wymagania dla wytwórni

Wymagania dla wytwórni podano w pkt. 5.3.1 SSTD.05.03.05.

5.3.2.	Zarób próbny

Zarób próbny należy wykonać zgodnie z pkt. 5.3.2 SST D.05.03.05.

5.4.	Produkcja betonu asfaltowego

Warunki wytwarzania betonu asfaltowego zostały określone w pkt. 5.4 SST D.05.03.05. Temperatury poszczególnych składników i gotowej mieszanki betonu asfaltowego powinny wynosić:

- kruszywo - wg zasad podanych w p. 5.4. SST D.05.03.05
- asfalt  -140do 160°C

- gotowa mieszanka -135do 165°C

5.5.	Przygotowanie podłoża

Podłoże pod ułożenie podbudowy bitumicznej powinno być przygotowane przez oczyszczenie i skropienie, zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.04.03.01.

5.6.	Wbudowanie mieszanki betonu asfaltowego

Warunki wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej, tj. warunki atmosferyczne, układanie, zostały podane w pkt. 5.6SSTD.05.03.05.

5.7.	Zagęszczanie mieszanki betonu asfaltowego

Zagęszczanie mieszanki należy prowadzić wg zasad podanych w pkt. 5.7 SSTD.05.03.05.

5.8.	Wykonanie złączy

Wymagania przy wykonywaniu złączy podano w pkt. 5.8 SST D.05.03.05.

5.8.1   Dopuszczenie do ruchu

Ruch po podbudowie może być otwarty po jej zagęszczeniu i ostygnięciu do temperatury otoczenia. Jeżeli podbudowa po zagęszczeniu ma wolnych przestrzeni więcej niż 5 % (v/v) a na niej przed zimą nie będzie wykonana warstwa jezdna to należy wykonać powierzchniowe zamknięcie metodą powierzchniowego utrwalenia.

5.9.	Wymagania dla ułożonej warstwy podbudowy

5.9.1.	Wymagania dotyczące zagęszczenia ułożonej warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy powinien wynosić min. 98%.

5.9.2.	Wymagania dotyczące składu mieszanki mineralno-asfaltowej

Wyniki badań składu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w pkt. 5.4 SSTD.05.03.05.

5.9.3.	Wymagania dotyczące równości warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931 -04 [7] nie mogą przekraczać 9 mm.

5.9.4.	Wymagania dotyczące szerokości warstwy

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją± 5 cm.

5.9.5.	Wymagania dotyczące spadków poprzecznych warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z DokumentacjąProjektową, z tolerancją±0,5%.

5.9.6.	Wymagania dotyczące rzędnych wysokościowych warstwy

Rzędne wysokościowe nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż ± l cm.

5.9.7.	Wymagania dotyczące ukształtowaniu osi warstwy

Odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi projektowanej nie może być większe niż ± 5 cm.

5.9.8.	Wymagania dotyczące grubości warstwy

Grubość podbudowy nie powinna różnić się od projektowanej więcej niż ±10 %.

5.9.9.	Wymagania dotyczące wyglądu warstwy

Wygląd zewnętrzny warstwy powinien być jednorodny, mieć barwę jednolitą, bez miejsc przebitumowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. Nawierzchnia powinna posiadać jednorodną teksturę w przekroju podłużnym i poprzecznym.

5.9.10.	Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza podłużne i poprzeczne powinny być ściśle związane i jednorodne z nawierzchnią. Brzeg warstwy powinien być równo obcięty lub wyprofilowany i pokryty asfaltem.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej równoległej lub prostopadłej do osi drogi. Złącza powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Różnica wysokości powierzchni w miejscach styku nie powinna przekraczać 3 mm, w stykach nie powinno być szczelin.

5.9.11.	Krawędź

Krawędzie podbudowy powinny być równo wyprofilowane lub obcięte i pokryte asfaltem.

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

6.2.	Kontrola jakości materiałów

Wykonawca powinien prowadzić kontrolę jakości materiałów przy wyborze dostawcy i źródła materiałów, a także podczas kontroli dostaw z częstotliwością ustaloną w PZJ.

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2 niniejszej SST, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości gromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ.

6.3.	Kontrola w trakcie produkcji i wbudowywania mieszanki

Wymagania dla kontroli dokonywanej w trakcie produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej są analogiczne jak w pkt. 6.3 SST D.05.03.05 jednak oprócz badania koleinowania. Zalecane jest badanie koleinowania dla próbek wyciętych z odcinka próbnego.

6.4.	Badania i pomiary wykonanej podbudowy bitumicznej

Zakres wymaganych badań i pomiarów oraz ich częstotliwość należy przyjmować według pkt. 6.4 SST D.05.03.05.

7.	OBMIAR ROBOT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest l m (metr kwadratowy) wykonanej zasadniczej podbudowy bitumicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

8.2.	Rodzaje odbiorów robót

Odbiór podbudowy zasadniczej dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub odbioru częściowego według wymagań podanych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Płatność za l m należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- opracowanie recepty na mieszankę mineralno-asfaltową

- dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną receptą laboratoryjną,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie emulsją kationową krawędzi połączeń,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością szerokością i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie lub uformowanie krawędzi i pokrycie emulsją kationową

- przeprowadzenie pomiarów  i badań laboratoryjnych właściwości materiałów,  mieszanki  i warstwy nawierzchni.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

1.	PN-B-11111	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

- PN-B-11112	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-EN 12591	Asfalty i produkty asfaltowe - Bitumy do rozkładania - Specyfikacje.

- PN-S-96025	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- BN-S-96504	Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

- BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

8.    BN-70/8931-09	Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilności i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych.

9.	PN-S-04001      Drogi samochodowe.  Metody badań mas mineralno - bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

10.2.	Inne dokumenty

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - IBDiM, Warszawa, 1997

- Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDiM, Zeszyt nr 60, Warszawą 1999.

- Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - Zeszyt nr 64 IBDiM
2002

- „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych" GDDP 1998.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U.
Nr 43, Warszawa dn. l maja 1999 r.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-94. IBDiM 1994.